2024唐山市中等职业学校技能大赛

焊工技术竞赛项目和评分比例

实际操作考试时间： 两项共计：90min。包括：打磨、组对及焊机调试

1、平板碱性焊条横焊(E5015  Ф2.5 、Ф3.2 )

2、 45°管实芯二氧化碳固定焊(ER50-6  Ф1.2）

板状试件外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  | 评分员 签 名 |  |  | 合计分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3，<0 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度>0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |
|  | 分 数 | 12 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 背面焊缝 凸 陷 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分数 | 12 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |
|  | 分 数 | 8 | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |
|  | 分 数 | 8 | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝外表 成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好 焊纹均匀 焊缝平整 |  | 成形尚可 焊缝整齐 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显不一致 |  |
|  | 分 数 | 20 | 10 |  | 5 | 0 |  |
| 安全文明生产 | 设备工具复位，试件场地清理干净，一处不符扣1分 |  |  |  |  |  |  |

注：1、焊缝未盖面、焊缝表面及根部以修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2、凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

45°管固定焊试件外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  | 评分员 签 名 |  |  | 合计分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3，<0 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度>0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 10 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |
|  | 分 数 | 12 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 背面焊缝 凸 陷 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分数 | 12 | 6 |  | 3 | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |
|  | 分 数 | 8 | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |
|  | 分 数 | 8 | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝外表 成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好 焊纹均匀 焊缝平整 |  | 成形尚可 焊缝整齐 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显不一致 |  |
|  | 分 数 | 20 | 10 |  | 5 | 0 |  |
| 安全文明生产 | 设备工具复位，试件场地清理干净，一处不符扣1分 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 焊缝未盖面、焊缝表面及根部以修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2. 凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0 分。